TP n° 3 : ANALYSE D’UN LAITON

Objectifs : Dans ce TP, vous déterminerez les concentrations en ions Cu2+ et en ions Zn2+ d’un échantillon de laiton à partir de différents types de dosages.

Vous calculerez aussi l’incertitude-type  des concentrations déterminées afin de comparer les méthodes de dosages à l’aide d’un programme Python. Vous déterminerez ensuite la formule du laiton analysé.

I. Analyse de documents

Document 1 : Les laitons

Les laitons sont des alliages jaunes, très ductiles et malléables, composés essentiellement de cuivre et de zinc. Ils contiennent en général moins de 40 % de zinc. On leur ajoute parfois du plomb pour améliorer l'usinabilité. Par rapport à la teneur en zinc, on distingue en général : - les laitons α : à moins de 35 % de Zn, c’est une solution solide de zinc dans le cuivre cubique à faces centrées ; - les laitons β : contenant entre 40 et 50 % de zinc, ils ont une structure cubique centrée, ils sont plus durs et ne peuvent se travailler qu’à chaud ; on les utilise en général pour des pièces de fonderie ; au-delà de 42 %, l'alliage est trop fragile et n'est donc pas intéressant ; L'ajout de zinc abaisse la température du point de fusion de l'alliage ainsi que sa conductivité électrique, mais en augmente la dureté et la résistance mécanique. Selon les propriétés visées, ils peuvent aujourd'hui contenir d'autres éléments d'addition comme le plomb, l'étain, le nickel, le chrome et le magnésium, dans des proportions très modérées. Malgré la fragilité du laiton, ses propriétés variées en font l'alliage du cuivre le plus utilisé au monde. Il est largement employé dans l'horlogerie, la décoration, la ferronnerie d'art, l'industrie de pointe, la fabrication d'instruments de musique ou encore dans nos salles de bain (robinet, tuyau de douche, serrure, etc.).

Document 2 : Dissolution acide

Une des principales propriétés des solutions acides est de pouvoir dissoudre un grand nombre de matériaux. Le pouvoir de dissolution dépend de la concentration et de la nature de l’acide ainsi que de la nature chimique du matériau. Les métaux, quand le potentiel redox du couple cation/métal dérivant de ce métal est inférieur à 0, ne sont pas stables dans les solutions acides, ils sont donc oxydés (c’est-à-dire ionisés par perte d’un ou plusieurs électrons) ; l’ion métallique peut alors rester sous forme dissoute (solvatée), ou se combiner avec un ou plusieurs ions oxygène et former un oxyde. L’acidité est un des paramètres importants de la corrosion aqueuse. La dissolution des métaux est utilisée en gravure d’art, c’est la technique de l’eau-forte. Les acides concentrés peuvent provoquer des brûlures sur la peau et les muqueuses (yeux, nez, bouche). En cas de brûlure par acide, il faut : • protéger : en se protégeant (gants…), fermer le récipient et éviter que l’acide ne se répande (utilisation de papier absorbant), ouvrir les fenêtres pour éviter les dégagements de vapeurs ; • retirer les vêtements imbibés; • faire ruisseler de l’eau pour laver la partie atteinte, en évitant de contaminer les parties saines ; • prévenir les secours en mentionnant le produit en cause.

Document 3 : Données thermodynamiques à 298 K

Potentiels d’oxydoréduction standard à pH=0 Couple; E°(V); Couple; E°(V). NO3-(aq)/NO(g); 0,96; O2(g)/H2O(l); 1,23. Cu2+(aq)/Cu(s); 0,34; H+(aq)/H2(g); 0,0. Zn2+(aq)/Zn(s); -0,76. Constantes d’acidité Couple; pKA. CH3COOH/CH3COO-; 4,8. H4Y/H3Y-; 2,0. H3Y-/H2Y2-; 2,7. H2Y2-/HY3-; 6,2. HY3-/Y4-; 10,3. Constantes de formation globale des complexes - Avec l’EDTA : [CuY]2- : log β1 = 18,8 [ZnY]2- : log β2 = 16,5 - Avec le thiosulfate : [Cu(S2O3)]: log β3 = 10,3 [Zn(S2O3)] : log β4 = 2,3 L’orangé de xylénol noté H2Ind3- est utilisable comme indicateur pour un dosage complexométrique des ions Cu2+ et Zn2+ à pH voisin de 5 à 6. L’indicateur libre dans ce milieu est jaune tandis que le complexe [Zn(H2Ind)]- est pourpre. Produits de solubilité - Cu(OH)2(s) : pKS1 = 18,5 - Zn(OH)2(s) : pKS2 = 15,7

Document 4 : Obtention de la solution S à doser

Sous la hotte, après avoir prélever 5,60 g de laiton et l’avoir décapé, l’échantillon est placé dans 40 mL d’une solution d’acide nitrique commerciale (68%). Au contact de l’air, des vapeurs rousses se dégagent. Lorsque la réaction est terminée, on place la solution obtenue dans une fiole jaugée de 1,0 L que l’on complète avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Cette solution est diluée par 4 pour obtenir la solution S à analyser.

Document 5 : couleur de quelques ions en solution

Cu2+ bleu [Cu(S2O3)] incolore Zn2+ incolore [Zn(H2Ind)]- pourpre [CuY]2- bleu turquoise [ZnY]2- incolore

Réaction de titrage

Après avoir lu l’ensemble des documents et relever les informations pertinentes, répondre aux questions suivantes.

- Question 1 : Comment modéliser la solution S à doser (solvant, solutés, concentrations) ?

- Question 2 : Ecrire les équations bilans des réactions mises en jeu lors de l’ajout d’acide nitrique sur le laiton d’expliquer les vapeurs rousses formées et la coloration de la solution S obtenue.

II. Méthodes de dosages et exploitations

- Dosage des ions Cu2+ et des ions Zn2+ par pH-métrie

- Question 3 :  Proposer un protocole pour réaliser le titrage pH-métrique d’un volume V=25,0 mL de la solution S par une solution de soude à 2,00.10-1 mol.L-1.

Faire valider votre protocole par le professeur puis le mettre en œuvre.

- Question 4 : Faire un schéma du poste de titrage en précisant les quantités et le matériel utilisé.

- Question 5 : Préciser les équations des réactions mises en jeu sur chaque portion de la courbe obtenue.

- Question 6 : Exploiter la courbe obtenue pour déterminer les concentrations en ions Cu2+ et Zn2+ dans la solution S. Evaluer aussi leurs incertitudes-type.

- Question 7 : En déduire le pourcentage massique des ions Cu2+ et Zn2+ dans le laiton. S’agit-il de laiton α ou de laiton β. Représenter la maille de description associée.

- Dosage des ions Cu2+ seuls

- Question 8 :  Proposer un protocole pour doser les ions Cu2+ présent en solution à partir du matériel et des produits disponibles. Préciser la verrerie et les quantités mises en jeu.

Matériel et produits disponibles :

| Matériel | Produits |
| --- | --- |
| pipettes jaugées 5, 10, 20 et 25 mL béchers, burette 25 mL fioles jaugées de 50 mL et 100 mL spectrophotomètre UV-visible relié à l’ordinateur | Solution S à doser eau distillée Solution de sulfate de cuivre (II) de concentration C = 1,20.10-1 mol.L-1 |

Faire valider votre protocole par le professeur puis le mettre en œuvre.

- Question 9:  Exploiter vos résultats expérimentaux afin de déterminer la concentration en ions Cu2+ et son pourcentage massique dans le laiton. Les éventuels tracés seront imprimés et annexés au compte-rendu. Déterminer l’incertitude-type  sur la concentration trouvée.

- Dosage des ions Cu2+ et Zn2+ par complexométrie

Les deux titrages proposés dans cette partie sont des titrages colorimétriques pour lesquels l’équivalence est repérée par un changement de couleur.

Chaque titrage sera réalisé deux fois :

- un titrage rapide où l’on verse le titrant mL par mL et qui permet de repérer approximativement le volume équivalent (par exemple VE = 11 mL) lorsque le changement de couleur est persistant.

- un titrage précis où l’on verse directement un volume de titrant VE-2 mL (soit 9 mL dans l’exemple). On verse ensuite goutte à goutte en observant la couleur de la solution. Le changement de couleur et donc l’équivalence doit être repérée à la goutte près.

- Titrage sans thiosulfate de sodium

- Introduire un volume d’essai de 20,0 mL de solution S à doser dans un erlenmeyer.

- Ajouter 30 mL de tampon acétique pH=5 et une pointe de spatule d’orangé de xylénol (la solution ne doit pas se troubler).

- Réaliser le titrage colorimétrique par une solution d’EDTA (Na2H2Y) à 5,00.10-2 mol.L-1.

- Noter le volume équivalent obtenu lors du titrage précis et les changements de couleur observés

- Titrage avec thiosulfate de sodium

- Introduire un volume d’essai de 20,0 mL de solution S à doser dans un erlenmeyer.

- Ajouter 30 mL de tampon acétique pH=5, 16 mL d’une solution de thiosulfate de sodium à 2,5.10-1 mol.L-1 et une pointe de spatule d’orangé de xylénol (la solution ne doit pas se troubler).

- Réaliser le titrage colorimétrique par une solution d’EDTA (Na2H2Y) à 5,00.10-2 mol.L-1.

- Noter le volume équivalent obtenu lors du titrage précis et les changements de couleur observés

- Question 10 : Pour chaque titrage, écrire l’équation de la réaction mise en jeu. A quoi sert l’ajout de thiosulfate de sodium lors du deuxième titrage ? Expliquer les changements de couleurs observés.

- Question 11 : En exploitant les résultats des deux titrages, déterminer la concentration de chacun des deux ions ainsi que leur incertitude-type. Enfin, déterminer la composition massique de l’alliage.

TP n°3 : Compétences abordées, Auto-évaluation

| - 1) S’approprier : A B C D |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifier les grandeurs physiques à mesurer (Absorbance, pH) |  |  |
| - 2) Analyser : |  |  |
| Déterminer la concentration de la solution de sulfate de cuivre pour le dosage par étalonnage |  |  |
| Déterminer si les réactions de dosage sont successives ou simultanées (titrage pH-métrique) ainsi que l’ordre des réactions mises en jeu |  |  |
| Exploiter une courbe de titrage : trouver les volumes aux équivalences et déterminer les réactions qui se produisent à chaque plage de volume |  |  |
| Analyser et interpréter les changements de couleurs lors des titrages colorimétrique |  |  |
| - 3) Réaliser : |  |  |
| Respecter les conditions de sécurité (port de blouse, lunettes) |  |  |
| Réaliser un dispositif expérimental (suivi pH-métrique) |  |  |
| Maitriser les gestes techniques pour un titrage colorimétrique : - réaliser un titrage colorimétrique rapide - réaliser un titrage colorimétrique précis à la goutte près Réaliser un dosage par étalonnage : - Préparer une solution mère par dissolution d’un solide - Réaliser une échelle de teinte par dilution d’une solution mère - Choisir la longueur d’onde pour effectuer les mesures - Faire le « blanc » au spectrophotomètre UV-visible |
| - 4) Valider : |  |  |
| Extraire des informations des données expérimentales pour : - Calculer les concentrations en ions Cu2+ et Zn2+ par exploitation du dosage pH-métrique - Déterminer la concentration en ions Cu2+ par exploitation de la droite d’étalonnage (spectrophotométrie) - Déterminer les concentrations en ions Cu2+ et Zn2+ par exploitation des dosages colorimétriques - Calculer les incertitudes-types |  |  |
| Déterminer le type de laiton constituant l’échantillon analysé (α ou β) |  |  |
| - 5) Communiquer : |  |  |
| Rédiger un protocole |  |  |
| A l’écrit comme à l’oral : présenter les étapes de son travail de manière synthétique, organisée, cohérente et compréhensible |  |  |
| Utiliser un vocabulaire précis |  |  |
| - 6) Etre autonome, faire preuve d’initiative |  |  |
| Travailler en autonomie |  |  |
| Gérer le temps, anticiper |  |  |

A : Je sais faire le travail demandé de manière satisfaisante. Le professeur peut être intervenu une ou deux fois mais j’ai spontanément trouvé les réponses.

B : Je sais faire le travail demandé de manière satisfaisante. J’ai résolu certaines difficultés après avoir réfléchi suite à une aide du professeur.

C : je suis resté bloqué(e) dans l’avancement de la tâche malgré l’aide du professeur. Des explications supplémentaires m’ont été données, ce qui m’a permis ensuite de réaliser le travail demandé.

D : je n’ai pas été capable de réaliser la tâche demandée malgré les explications du professeur. Ce dernier a dû me fournir un protocole ou des valeurs pour me permettre d’avancer.